МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«КРАСНОЯРСКИЙ МОНТАЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА

учебной дисциплины «Материаловедение»

для специальности    15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

г. Красноярск

2020

# СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование | стр. |
| --- | --- | --- |
|  | 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
|  | 2. СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы | 7 |
|  | 2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 8 |
|  | 3. условия реализации РАБОЧЕЙ программы учебной дисциплины | 13 |
|  | 4. Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 15 |

1. паспорт рАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Материаловедение»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования(по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 15.00.00  Машиностроение.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих 14544 «Монтажник».

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:   общепрофессиональный цикл.

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи

с общепрофессиональными дисциплинами ОП.01 Инженерная графика, ОП.03 Техни- ческая механика, ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия, ОП. 05 Электротехника и основы электроники, ОП.06  Технологическое оборудование, ОП. 07 Технология отрасли, ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты, ОП. 09 Охрана труда и бережливое производство, ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности,

профессиональными модулями ПМ.01.Ммонтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы, ПМ.02.Техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования и ПМ.03.Организация ремонтные, монтажные и наладочные работы по промышленному оборудованию.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- распознавать и классифицировать конструкционные

материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам;

- определять виды конструкционных материалов;

-  выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям

эксплуатации;

- проводить исследования и испытания материалов.

Дополнительные умения:

- строить кривые охлаждения железоуглеродистых сплавов с различным  содержанием углерода

-  читать  и расшифровывать марки легированных сталей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии;

- принципы выбора конструкционных материалов для их применения в производстве;

- строение и свойства металлов, методы их исследования;

- классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения.

Формируемые компетенции:

Общие компетенции, включающие в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность	в профессиональной сфере.

Профессиональные компетенции:

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования.

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов.

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудования после ремонта и монтажа.

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудования.

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от внешних факторов.

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации промышленного оборудования.

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного оборудования.

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения.

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения.

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке экономической эффективности производственной деятельности.

Профессиональные компетенции, разработанные и введенные в рабочую программу по согласованию с работодателем:

ДПК3.5 - Выбирать углеродистые стали для металлических конструкций по их назначению и условиям эксплуатации

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 80 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 68 |
| в том числе: теория | 48 |
| практические занятия | 14 |
| лабораторные работы | 6 |
| консультации | 4 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена 12 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся. | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Строение и кристаллизация металлов | 8 |  |
| Введение | Роль металлических и неметаллических конструкционных материалов в технике, в машиностроении, в строительных сварных конструкциях. | 1 | 1 |
| Тема 1.1 Строение металлов | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | 1 | Кристаллическое строение металлов. Элементарные кристаллические ячейки металлов. Дефекты кристаллической решетки. Анизотропия. Аллотропические превращения в металлах. |  | 1 |
| Тема 1.2 Процесс кристаллизации металлов | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов. Понятие о кристаллизации. Кривые охлаждения и их построение. Образование центров кристаллизации. Образование зерен, их виды, форма, размеры. Дендритная кристаллизация. Искусственное регулирование формы и размеров зерен методом модификации. |  | 2 |
| Тема 1.3 Методы исследования строения металлов и сварных соединений | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Строение и свойства металлов, методы их исследования. Металлографическое исследование металлов и сварных соединений, Макро и микроскопический анализ. Методика приготовление макро- и микрошлифов. Исследование структуры на излом, как метод оценки внутреннего строения металлов. Металлографические микроскопы, их устройство и работа. Рентгеноструктурный анализ. |  | 1 |
|  | Лабораторная работа | 2 |  |
|  | 1 | Ознакомление с устройством и работой на металлографическом микроскопе |  |  |
| Раздел 2 Свойства металлов и методы их испытания | 12 |  |
| Тема 2.1. Свойства металлов | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Основные механические свойства металлов и их характеристика |  | 1 |
| Тема 2.2 Методы испытаний | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Статические и динамические виды испытаний. Методы испытаний металлов и сварных соединений. Испытание на растяжение и твердость. Испытание на ударную вязкость и усталость. Понятие о технологических испытаниях. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы | 4 |  |
|  | 1 | Исследования и испытания материалов. Исследования и испытания материалов и сварных соединений на твердость по Бринеллю |  |  |
| Раздел 3 Строение и кристаллизация сплавов | 4 |  |
| Тема 3.1 Основные положения теории сплавов | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | . Взаимодействие элементов в сплавах. Образование механической смеси, твердых растворов, химических соединений. Понятие о компоненте, фазе, системе |  | 1 |
| Тема 3.2 Диаграммы состояния двойных систем сплавов | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Методика построения диаграммы состояния двойных систем. Подразделения диаграмм состояния на типы в зависимости от характера структуры в твердом состоянии. Диаграмма состояния сплавов с ограниченной растворимостью компонентов. Диаграмма состояния сплавов с неограниченной растворимостью компонентов. |  | 2 |
| Раздел 4. Строение железоуглеродистых сплавов | 12 |  |
| Тема 4.1 Диаграмма состояния железо-цементит | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Аллотропические превращения железа. Простые структуры железоуглеродистых сплавов: феррит, аустенит, цементит. Современный вид диаграммы железо-цементит. Первичные и вторичные фазовые превращения по линиям этой диаграммы. Деление железоуглеродистых сплавов на стали и чугуны. Область сталей. Структура доэвтектоидной и заэвтектоидной стали. Эвтектоидный треугольник. Методы определения химического состава углеродистых сталей по их структуре. Область чугунов. Структура и свойства доэвтектического, эвтектического и заэвтектического белых чугунов. Область применения белых чугунов. |  | 1 |
|  | 2 | Чугуны. Сущность образования графита. Превращения по линии диаграммы железо - графит. Структура серых чугунов и их свойства. Влияние основных примесей на структуру и свойства чугунов. Влияние формы графита на свойства чугунов. Модификация чугунов. Ковкие чугуны, их структура, свойства, маркировка по ГОСТ и применение. Высокопрочные чугуны с шаровидным графитом, их структура, маркировка по ГОСТ, применение | 4 | 1 |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 1 | Исследование микроструктуры чугунов серых, ковких, высокопрочных |  |  |
|  | 2 | Используя диаграмму состояния железо-цементит построить кривые охлаждения для чугунов с различным содержанием углерода |  |  |
| Раздел 5. Углеродистые стали | 10 |  |
| Тема 5.1 Влияние примесей | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Основные примеси и их влияние на свойства стали. Случайные примеси. Спокойные, полуспокойные и кипящие стали, их характеристика Классификация углеродистых сталей |  | 2 |
| Тема 5.2 Свойства, марки, применения по ГОСТ. | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Углеродистые стали обыкновенного качества . Их свойства, марки, применение по ГОСТ. Углеродистые стали качественные, их свойства, марки, применение по ГОСТ. Инструменталные углеродистые стали Углеродистые стали для сварных конструкций. Принципы выбора конструкционных материалов для их применения в производстве. |  | 2 |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 1 | Исследование микроструктуры углеродистых сталей в равновесном состоянии. Определение видов конструкционных материалов. |  |  |
|  | 2 | Используя диаграмму состояния железо-цементит построить кривые охлаждения для сталей с различным содержанием углерода |  |  |
| Раздел 6. Легированные стали | 6 |  |
| Тема 6.1 Общая характеристика. | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Классификация и маркировка легированных сталей. Общая характеристика легированных сталей. Влияние легирующих элементов на свойства стали, на свариваемость. |  | 1 |
| Тема 6.2 Стали с особыми свойствами. | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Требования, предъявляемые к конструкционным легированным сталям. Цементуемые и улучшаемые стали, высокопрочные стали. Стали с повышенной коррозионной стойкостью. Стали и сплавы, устойчивые к воздействию высоких температур и рабочей среды. Способы защиты металлов от коррозии. |  | 2 |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1 | Чтение и расшифровка марок легированных сталей |  |  |
| Раздел 7. Термическая обработка металлов и сплавов | 8 |  |
| Тема 7.1 Основные положения термической обработки. | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Основы термообработки. Превращение стали при нагреве. Превращение перлита в аустенит. Рост зерна аустенита. Превращения стали при охлаждении. Распад аустенита. Превращение переохлажденного аустенита. Перлитное, мартенситное и промежуточное превращение. Классификация термической обработки |  | 2 |
| Тема 7.2 Технология термической обработки. | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Отжиг стали. Виды отжига. Отжиг первого рода. Отжиг второго рода. Свойства стали после отжига. Виды брака при отжиге: перегрев, пережег. Нормализация стали, сущность и назначение. Свойства стали после нормализации. Закалка стали. Сущность и назначение закалки. Способы закалки: в одном охладителе, с подстуживанием, в двух средах, закалка ступенчатая, изотермическая. Поверхностная закалка. Дефекты закалки. Отпуск стали. Сущность и назначение химико-термической обработки |  | 2 |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1 | Изучение микроструктуры сталей после химико-термической обработки |  |  |
| Раздел 8. Сплавы цветных металлов и композиционные материалы | 8 |  |
| Тема 8.1 Свойства, марки, применения цветных металлов и их сплавов. | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Медь и её свойства, маркировка и применение. Сплавы на медной основе. Латуни, их маркировка. Бронзы, их состав, свойства, область применения. Титановые сплавы, их маркировка, характеристика область применения. Сварные соединения титановых сплавов. Магний и его сплавы, свойства, области применения, маркировка. Алюминий и его свойства, маркировка. Сплавы на основе алюминия, Деформируемые алюминиевые сплавы, их маркировка и назначение. Новые неметаллические композиционные материалы .Классификацию и способы получения композиционных материалов |  | 2 |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1 | Исследование микроструктуры алюминиевых и магниевых сплавов. |  |  |
| Промежуточная аттестация | 12 |  |
| Всего: | 80 |  |

# 3.  условия реализации программы УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории материаловедения.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»;

-  комплект учебно-методической документации;

- объемные модели металлической кристаллической решетки;

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов);

- образцы неметаллических материалов;

- металлографический микроскоп;

- твердомеры Бринелля и Роквелла;

- шлифовальная установка для подготовки поверхности образцов;

- муфельная печь для термической обработки.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.

# 3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Колтунов, И.И. Материаловедение : учебник / Колтунов И.И., Кузнецов В.А., Черепахин А.А. — Москва : КноРус, 2018. — 237 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05998-2. — Режим доступа: https://www.book.ru/view4/922706/1

- Материаловедение машиностроительного производства. В 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального образования / А. М. Адаскин, Ю. Е. Седов, А. К. Онегина, В. Н. Климов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 258 с. — (Профессиональное образование). – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/materialovedenie-mashinostroitelnogo-proizvodstva-v-2-ch-chast-1-442580#page/1

- Материаловедение машиностроительного производства. В 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального образования / А. М. Адаскин, Ю. Е. Седов, А. К. Онегина, В. Н. Климов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 291 с. - (Профессиональное образование).- Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/materialovedenie-mashinostroitelnogo-proizvodstva-v-2-ch-chast-2-442306#page/1

Дополнительные источники:

- Адаскин А.М. Материаловедение / А.М. Адаскин, В.М.. Зуев. – Москва: Машиностроение, 2012

- Богодухов С.Н. Курс материаловедение в вопросах и ответах: учеб. пособие/ С.Н. Богодухов, В.Д.. Гребенюк.  – Москва: Машиностроение, 2003

- Моряков О.С  Материаловедение: учебник. / О.С. Моряков. -  Москва: Издательский центр АКАДЕМИЯ, 2008

- Сеферов Г.Г и др. Материаловедение: учебник для СПО / Г.Г. Сеферов и др.;  МИНФРАМ ГОСКОМ РФ. – Москва: «Машиностроение», 2012

- Соколова Е.Н Материаловедение (металлообработка) Рабочая тетрадь:. учебное пособие / Е.Н. Соколова. -  Москва: Издательский центр АКАДЕМИЯ, 2007

- Солнцев Ю.Г. Материаловедение: учебник для СПО / Ю.Г. Солнцев, С.А. Вологжанина; МИНОБР. России. – Москва: Машиностроение, 2011

- Заплатин В.Н «Лабораторный практикум по материаловедению в машиностроении и металлообработке» Учебное пособие для проф.образования.-М.: Издательский центр «Академия», 2010- 240с.

- Заплатин В.Н., Сапожников, Ю.И. Дубов, А.В. «Справочное пособие по материаловедению (металлообработка)»:Учебное пособие для проф.образования.-М.:Издательский центр «Академия», 2007,-224с.

- Соколова Е.Н. Материаловедение. Контрольные материалы, .-М.: Издательский центр «Академия», 2010.-80с.

Журналы:

- Журнал «Металловедение и термическая обработка металлов»;

Интернет-ресурсы:

- Электронный ресурс «Материаловедение.инфо». Форма доступа: http://materiology.info;  http://supermetalloved.narod.ru

- Электронный ресурс «Все о материалах и материаловедении». Форма доступа: http://materiall.ru/

- Электронный ресурс «Справочник металлиста». Форма доступа http://spmet.vztk.org

- Электронный ресурс «Тестовые задания для самостоятельной подготовки» Форма доступа: http://www.pk13.ru

Нормативная документация:

ГОСТ 25.503-97 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Метод испытания на сжатие.

ГОСТ 10243-75 Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры.

ГОСТ 21073.0-75 Металлы цветные. Определение величины зерна. Общие требования.

ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84, СТ СЭВ 471-88) Металлы. Методы испытаний на растяжение.

ГОСТ 28868-90Металлы и сплавы цветные. Измерение твердости методом ударного отпечатка.

# Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| -распознавать и классифицировать конструкционные материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам | -наблюдение и оценка на практических занятиях |
| -определять виды конструкционных материалов | -наблюдение и оценка на практических занятиях |
| -выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации | - оценка выполнения практического задания |
| -проводить исследования и испытания материалов | -наблюдение и оценка на лабораторных работах |
| - строить кривые охлаждения железоуглеродистых сплавов с различным содержанием углерода | - наблюдение и оценка на практических занятиях |
| - читать и расшифровывать марки легированных сталей | - наблюдение и оценка на практических занятиях |
| Знания: |  |
| -закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии | -тестирование, выполнение индивидуальных заданий |
| -принципы выбора конструкционных материалов для их применения в производстве | - оценка выполнения практического задания. Тестирование |
| -строение и свойства металлов, методы их исследования | - оценка выступлений с сообщениями (докладами) на занятиях, конференциях и т.п.; |
| -классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения | - тестирование, выполнение индивидуальных заданий |